Une fausse pièce plus vraie que vraie ?

Les pièces de monnaie sont constituées d’alliages de différents métaux dont les proportions respectives s’expriment en pourcentage massique.

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale permettant de répondre à la problématique.

- Rédiger un compte rendu dans lequel apparaîtra :

- une introduction ;

- la démarche (hypothèses, calculs nécessaires) ;

- une description des expériences réalisées (schémas annotés) ;

- une conclusion.

DONNÉES

( M(Cu) = M(Cu2+) = 63,5 g.mol–1

( Spectre d’absorption d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre (concentration inconnue) :

# Text boxes

Une équipe de la police vient d’investir l’atelier du faux monnayeur afin de procéder à son interpellation.

Elle vous confie l’analyse d’une fausse pièce recueillie sur place (voir vidéo).

Le faussaire arrêté avait-t-il raison d’être aussi sûr de lui ?

| VIDEO | Une fois le dégagement gazeux achevé, on verse le contenu du bécher dans une fiole jaugée de 1,0 L et on complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée en homogénéisant le mélange afin de réaliser la solution S. |
| --- | --- |

Mes fausses pièces de 10 cents sont parfaites !

|  | Les pièces de 10 centimes d’euros sont composées d’un alliage de cuivre (nommé or nordique ou alliage nordique). |
| --- | --- |

Elles ont un diamètre de 19,75 mm, une épaisseur de 1,93 mm et une masse de 4,10 g. L’or nordique, aussi appelé « alliage nordique », est composé de 89 % de cuivre, 5 % de zinc, de 5 % d’aluminium et de 1 % d’étain. Malgré son nom, il ne contient pas d’or et on ne peut le confondre avec lui, car il n’a pas le même aspect, ni la même masse volumique.

Source : Wikipédia

€